ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (CHAMELEON)

ХАМЕЛЕОН КРАСКА

Декоративная краска «CHAMELEON» готова к нанесению. Перед применением хорошо перемешать, добавить по необходимости растворитель 650 до нужной рабочей вязкости.

ПОДГОТОВКА ВЕРХНЕГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ:

1. Выровнить поверхность

2. Загрунтовать

3. Зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

1. Нанести черную краску базу в качестве подложки (рекомендуется для получения более выраженного эффекта). Базовые цвета могут быть различными и при этом эффект будет различным.

2. Сушка 20-30 минут.

3. Нанести в 2-3 слоя до получения желаемого эффекта. Не допускать нанесения плотного слоя краски, из-за этого эффект может выражаться не так сильно. Держать краскопульт на расстоянии 15 - 25 см от окрашиваемой поверхности. Использовать краскопульт HVLP с давлением 1,4-1,7 bar.

4. Сушка 20-30 мин.

5. Нанести защитный лак (например, наш Керамический лак - CERAMIC)

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 2 года со дня изготовления в закрытой таре.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Краску хранить при температуре 20 С.
Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей.

+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44

zakaz@ru-chrome.ru

www.ru-chrome.ru